## Slide 1: Биоматериалы и биомеханика ткани
Тема 2.2

## Slide 2: Нанокар
Молекула состоит из H-образного «шасси» с фуллереновыми группами, прикрепленными к четырем углам, которые действуют как колеса. При диспергировании на поверхности золота молекулы прикрепляются к поверхности через свои фуллереновые группы и обнаруживаются с помощью сканирующей туннельной микроскопии. При нагревании поверхности до 200 °С молекулы движутся вперед и назад, катясь на своих фуллереновых «колесах».

## Slide 3: НАНОТРУБКИ
В качестве хорошо рассматриваемых самособирающихся объектов обсуждаются образования одномерных волокон и трубок из молекул органических единиц [ 124 - 126 ]. Shimizu и коллеги успешно осуществили рациональную подготовку дискретных полых цилиндрических наноархитектур из компонентов органических единиц, так называемых органических нанотрубок [127]. Непрерывные исследования в течение 30 лет показали, что органические нанотрубки могут быть образованы из различных органических компонентов, включая:
амфифилы,
аминокислоты,
желчные кислоты,
углеводы,
нуклеотиды,
функциональные красители,
конденсированные ароматические соединения,
аллотропы углерода,
гетероциклы,
пептиды,
порфирины и другие - сопряженные молекулы.
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B098J839WF?ref_=dbs_p_nmg_rwt_anx_cl_3&storeType=ebooks

## Slide 4: НАНОТРУБКИ - ВОПРОСЫ
Хотя было представлено много примеров, в исследованиях самосборки нанотрубок все еще остаются вопросы, требующие решения:
1. чистота морфологии между трубчатыми и нетрубчатыми объектами, такими как:
спиральные спирали,
спиральные закрутки,
незамкнутые изогнутые листы
сферические везикулы или мицеллы
2. контроль открытых/закрытых морфологий, таких как:
открытые спиральные волокна
закрытые цилиндрические морфологии
3. Проблемы масштабирования экспериментальных примеров до массового производства (в тоннах)
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B09HGWVNDF?ref_=dbs_p_nmg_rwt_anx_cl_1&storeType=ebooks

## Slide 5: Бордипиррометеновые ( Bodipy ) красители
Из-за высокой способности к отбору составных молекул/материалов и включения функциональных групп наноархитектоника материалов со стратегией самосборки могла бы стать мощным подходом к созданию функциональных наноструктур.
Аджаягош и его коллеги исследовали  - сопряженные наноструктурированные материалы, включающие определенные функциональные группы, такие как бордипиррометеновые ( Bodipy ) красители [ 128 ].

## Slide 6: BODIPY - ПРИМЕНЕНИЕ
Сложные задачи по синтезу производных Bodipy в качестве структурных единиц для их самосборки обычно не требуются, что дает материалы с многообещающими фотосвойствами, включая:
высокую молярную абсорбцию
квантовый выход флуоресценции
превосходную фотостабильность
Ожидается, что материалы, синтезированные путем их самосборки, будут применяться для кассет передачи энергии, жидкокристаллических материалов, а также для использования в биоимиджинге/маркировке

## Slide 7: ГЛИНЯНЫЕ НАНОТРУБКИ
Для сайт-селективной модификации неорганических наноструктур Львов и его коллеги продемонстрировали сайт-селективную модификацию глиняных нанотрубок посредством наноархитектоники типа самосборки с использованием связывания основания Schiff [ 112 ].
Глиняные нанотрубки состоят из скрученных алюмосиликатных листов диаметром ок. 50 нм, просвет 15 нм и длина 1 мкм [ 113 , 114 ]. Модификация лиганда на стенках приводит к сайт-специфической иммобилизации ионов тяжелых металлов, таких как ион Ru3+ . Аналогичная стратегия может быть применена к другим ионам тяжелых металлов (ионам Ag, Rh, Pt и Co).
ПЭМ (слева) и СЭМ (справа) изображения нанотрубок галлуазита.
Глиняные нанотрубки с частицами серебра, образованными на внешней и внутренней поверхности трубок; (а) СЭМ-изображение, полученное после объемной реакции 0,5 мг/мл ацетата серебра, смешанного с галлуазитом; и (b) ПЭМ-изображение галлуазита, загруженного ацетатом серебра, промытого и нагретого до 300 ° C.

## Slide 8: Основания Шиффа

## Slide 9: Теслафорез

## Slide 10: САМОСБОРКА ДНК И ЛЕКТИНОВ
Процессы самосборки обычно можно проводить в комнатных и мягких условиях, что делает процессы подходящими для наноархитектоники биологических материалов [115–118].
Мацуура продемонстрировал полезность модифицированной углеводами ДНК и лектина для регуляции экспрессии генов и их сборной системы. В его обзорной статье [119] процессы самосборки рационально сконструированных биомолекул, таких как ДНК и пептиды, обсуждались как эффективные стратегии для разработки носителей лекарств, нанобиоматриц и каркасов с возможностью отображения лигандов.
Ожидается, что эти стратегии будут полезны для приготовления вакцин и искусственных динамических нанобиомашин.

## Slide 11: МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАЦЦУРЫ
Схематическая иллюстрация модельной системы для регуляции экспрессии генов с использованием взаимодействий углевод-лектин.
Зависимость подавления экспрессионной активности Lac-модифицированного pGFP от концентрации RCA120.
Восстановление подавленной экспрессионной активности Lac-модифицированного pGFP путем добавления производных лактозы.
подавление экспрессии генов
экспрессия

## Slide 12: ФАГ M13
В своей обзорной статье Sawada и Serizawa обсуждают использование фага M13, одного из нитчатых вирусов, в качестве единиц мягкого вещества [ 137 ]. При генной инженерии фаг М13 изначально используется в качестве каркаса для отображения пептидов или белков на его поверхности. Процессы самосборки для их преобразования в мягкие материалы, такие как жидкие кристаллические формы, были бы полезны для сенсоров и биомедицинских приложений.

## Slide 13: ФАГ M13 - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Схематическая иллюстрация жидкокристаллического образования фага М13.
Нематический
Холестерический
Cмектик

## Slide 14: ПЛАТФОРМА M13 ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛЕЙ

## Slide 15: Лиотропное жидкокристаллическое поведение амфифилов в ионных жидкостях
Окружающие среды сильно влияют на процессы самосборки . Ichikawa и коллеги сообщили о лиотропном жидкокристаллическом поведении амфифилов в ионных жидкостях аминокислот типа дикатиона [ 138 ]. Природа молекул среды существенно влияет на критические концентрации лиотропной жидкокристаллической фазы. Связывание их катионов и/или придание ароматичности их анионам снижает критические концентрации при стимулировании самосборки компонентов.
Лиотропное жидкокристаллическое поведение амфифилов в ионных жидкостях регулируется мостиковыми катионами, что приводит к проявлению дополнительных мезофазных структур.

## Slide 16: МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ НАНОЛИСТЫ
Комплекс образование металл-лиганд обычно приводит к образованию металлоорганических (пористых координационных полимеров) нанолистов и может рассматриваться как межфазная самосборка в наноархитектонике [ 123 , 124 ].
строительные блоки
Вид сверху на CoTCPP-py-Cu 2D решетку

## Slide 17: МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ НАНОЛИСТЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Промыть и погрузить
Формирование 2D-массива методом Ленгмюра-Блоджетта и нанесение на подложку

## Slide 18: МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ НАНОЛИСТЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

## Slide 19: ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ НАНОПРОВОЛОК И НАНОЛИСТОВ
Сакамото опубликовал обзор по получению низкоразмерных координационных нанопроволок и нанолистов, разделяемых на отдельные нити и части с использованием комплексов дипиррина с металлом [ 125 ].
Пимеры в обзоре подчеркивают важность процессов самосборки в выбранных средах для перехода от молекулярных наук к наноархитектонике низкоразмерных материалов.

## Slide 20: CСЕМЕЙСТВО ДИПИРРИНОВ
Семейство дипирринов:
(a) дипиррин
(b) дипирринат
(c) BODIPY,
(d) комплекс бис(дипирринато)металла(II) и
(e) комплекс трис(дипирринато)металла(III).

## Slide 21: Одномерные проволоки комплекса дипиррин–металл
(a, b) Мостиковые дипирриновые лиганды 9 и 13 и соответствующие комплексы бис(дипирринато)металла(II) 10 – 12 и 14 . (c) Фотография межфазной реакционной системы после появления монокристаллов 10 . (d) Увеличенное изображение на границе раздела жидкость/жидкость, показанное синим квадратом на (c). (e) Репрезентативный монокристалл 10 . (f) Рисунок ORTEP 10 с тепловым эллипсоидом, установленным на уровне вероятности 50% (C, серый; N, синий; Zn, оранжевый). (g) Рассеяние Тиндаля от коллоидной суспензии дихлорметана 10 . (h) Дихлорметановая дисперсия 14облучают зеленым лазером; Рассеяние Тиндаля было скрыто оранжевой флуоресценцией. (i, j) Изображение ширины АСМ и анализ поперечного сечения вдоль синей линии для 10 . (k, l) Изображение ширины АСМ и анализ поперечного сечения вдоль синей линии для 14 .

## Slide 22: Двумерные нанолисты комплекса дипиррин-металл
Химическая структура молекулы трехкомпонентного дипирринового лиганда 15 и нанолиста бис(дипирринато)цинка(II) 16 . (b) Межфазный синтез жидкость/жидкость. (c) Фотография метода жидкость/жидкость с многослойным 16 на границе раздела. (d) Фотография и (e) оптическая микрофотография многослойного материала 16 , перенесенного на подложку из оксида индия и олова. (f) Сканирующая электронная микроскопия с полевой эмиссией (FE-SEM) изображение 16 на подложке кремния (111), модифицированного 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазаном (HMDS/Si(111)). (g) АСМ-изображение 16 на HMDS/Si(111) и его анализ поперечного сечения вдоль пурпурной линии. (h) синтез на границе раздела воздух/жидкость и (i) однослойный 16на границе воздух/жидкость. (j, k) изображения высоты и фазы однослойного 16 . (м, м) изображения высоты однослойного 16 до и после царапания иглой АСМ; синий квадрат указывает на поцарапанную область. (n) Анализ поперечного сечения однослойного 16 на одной из ступеней в области царапин (показана синей линией в м).

## Slide 23: "РЭЛЕЕВСКИЙ" МОНОСЛОИ
Вдохновленный некоторыми заметками Плинея Старшего, Бенджамин Франклин был очарован действием нефти на поверхности воды (думаю, его интересовали и некоторые другие вещи, но они не важны). Г-н Франклин описал в статье, как капля нефти, казалось, равномерно растекалась по пруду, пока не образовала покрытие, размер которого зависел от количества добавленной нефти. Он был настолько поражен этим эффектом, что якобы брал с собой небольшие образцы нефти всякий раз, когда выходил на прогулку, чтобы проверить этот эффект в каждом водоеме/водной системе, которую он мог найти.
Франклин наблюдал, как молекулы масла растекались по воде, образуя монослой. Молекулы масла известны как амфилические, то есть они гидрофобны (ненавидят воду) на одном конце и гидрофильны (имеют водный фетиш) на другом. Когда масло распределяется по воде, молекулы ориентируются так, чтобы гидрофобный конец находился как можно дальше от воды. Однако Франклин не знал этого в то время, пока в конце 1800-х годов не появился человек по имени лорд Рэлей и не понял, что масло растекается, образуя единый слой молекул (монослой).

## Slide 24: МОНОСЛОИ ПОККЕЛЬС
Однако самая большая революция в нашем понимании однослойности произошла не от мужчин с потрясающими усами, а от очень умной женщины, которая моет посуду. Я должен четко понимать, что я не веду себя по-сексистски легкомысленно, мытье посуды действительно было критическим компонентом.
Одной из областей, которая представляла для Анж Поккельс особый интерес, были эксперименты лорда Рэлея, которые, учитывая ее свободный доступ как к воде, так и к ряду масел на ее кухне - идеальной лабораторией.
Именно во время этих экспериментов она разработала два очень важных метода. Сначала с помощью кнопки, веревки и балансира она разработала метод измерения поверхностного натяжения жидкости. Эта самодельная экспериментальная установка затем привела к тому, что она обнаружила, что пленки, которые видел лорд Рэлей, не просто плавали на поверхности воды, но взаимодействовали с ней и изменяли поверхностное натяжение.
Она также обнаружила, что с этими масляными пленками можно манипулировать, «снимая» поверхность воды с барьерами. Это «снятие сливок» позволяло сжимать и расширять материалы монослоя масла и впервые позволило Агнес Поккельс продемонстрировать, что монослой молекул можно контролировать для изучения в простейшем самодельном корыте для воды (небольшой жестяной банке).

## Slide 25: ЛЕНГМЮРОВСКИЕ МОНОСЛОИ
К концу 1800-х годов исследовательская работа Франклина, Рэлея и Поккельса привела в действие все инструменты и наработки, необходимые для понимания плавающих монослоев. Именно в этот момент (с безупречным временем) Ирвинг Ленгмюр заинтересовался этой областью.
Сначала он продемонстрировал, что пленки являются настоящими монослоями (ранее было трудно получить точные измерения) и что они имеют гидрофобно-гидрофильную ориентацию. Эти эксперименты принесли ему Нобелевскую премию в 1932 году.
С помощью этих экспериментов Ирвинг Ленгмюр олицетворил мир химии, ранее недоступный для наблюдения, и позволил ученым манипулировать нанометровыми пленками материала и впервые в лаборатории изучать тонкие биологические структуры, такие как клеточные мембраны.
Ленгмюровские монослои на воде могут быть мощными средствами для регуляции двумерной самосборки [126-128] .
Krafft и его коллеги резюмировали важность молекулярных конструкций в ленгмюровских монослоях молекул, ковалентно связывающих антагонистические фторуглеродные и углеводородные сегменты [ 129 ]. Обсуждаются образования нанодоменов, а также регулирование реологических и других свойств монослоев за счет присоединения диблочных конструкций. Такая двумерная наноархитектурная организация в двумерных коллоидных системах может быть применима в наноэлектронике, фотонике и сенсорных технологиях.

## Slide 26: ФАЗЫ МОНОСЛОЯ
молекулярная площадь
поверхностное давление
При очень малых концентрациях молекулы поверхностно-активного вещества совершают беспорядочное движение на границе раздела вода-воздух. Это движение можно представить себе подобным движению молекул идеального газа, заключенного в сосуде.
Соответствующими термодинамическими переменными для системы поверхностно-активных веществ являются поверхностное давление, площадь поверхности и количество молекул монослоя. Эта система ведет себя подобно газу в контейнере. Плотность молекул монослоя, а также поверхностное давление увеличиваются при уменьшении площади поверхности. Дальнейшее сжатие молекул ПАВ на поверхности ведет себя аналогично фазовым переходам.
газообразная фаза
жидкая расширенная фаза
конденсированная фаза

## Slide 27: ФАЗЫ МОНОСЛОЯ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Вертикальная конфигурация предпочтительнее из-за концевых групп, но упорядочению помогает взаимодействие между цепями, которое максимизируется, когда цепи выровнены. Чем длиннее цепь, тем сильнее взаимодействие между соседними цепями.
жидкость
поверхностно-активная голова группы
хвост группы
взаимодействие между цепями
Водородная связь или электростатические взаимодействия
Алкильные или дериватизированные алкильные группы

## Slide 28: ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА В ЖИДКОСТИ
Когда вы помещаете плоское твердое тело в воду то появляется вдавленность (мениск), если поверхность гидрофобная или наоборот приподнятость - если поверхность гидрофильная.

## Slide 29: ПОВЕДЕНИЕ ЛАНГМЮРОВСКОЙ ПЛЕНКИ
Пленка Лангмюра будет «приставать» к мениску. Если вы медленно потяните твердое тело вверх (гидрофильное) или медленно протолкнете его внутрь (гидрофобное), вы сможете перенести тонкую пленку на твердый материал.
Амфифильные молекулы
Направление движения

## Slide 30: НАСЛОЕНИЕ ЛАНГМЮРОВСКОЙ ПЛЕНКИ
Вы можете окунуть тело более одного раза

## Slide 31: SAM (Self Assembled Monolayers)
Лангмюровские пленки трудно подготавливать, и они недостаточно прочны для большинства целей. Таким образом, SAM прочнее, проще в изготовлении и используют более широкий спектр исходных материалов, таких как: Ag, Au, Cu, Ge, Pt, Si, GaAs, SiO2 и т.д.
Основное отличие SAM от лангмюровских пленок состоит в том, что «головные группы» хемосорбируются, а не физисорбируются на поверхности. Это делает их связь с поверхностью более прочной.

## Slide 32: ПРОИЗВОДСТВО SAM
Субстрат
R
R
R
R
R
Хвост
Головная группа
Функциональная группа
SAM создаются путем хемосорбции «головных групп» на подложку из паровой или жидкой фазы с последующей медленной организацией «хвостовых групп». Вначале при малой молекулярной плотности на поверхности молекулы адсорбата образуют либо неупорядоченную массу молекул, либо образуют упорядоченную двумерную «лежачую фазу», а при более высоком молекулярном покрытии в течение времени от минут до часов начинают образовывать трехмерные кристаллические или полукристаллические структуры на поверхности подложки. Области плотно упакованных молекул зарождаются и растут до тех пор, пока поверхность подложки не покроется одним монослоем.

## Slide 33: АЛКАНТИОЛ
Молекулы адсорбата легко адсорбируются, потому что они снижают поверхностную свободную энергию субстрата и обусловлены сильной хемосорбцией «головных групп». Выбор типа головной группы зависит от области применения SAM. Как правило, головные группы связаны с молекулярной цепью, в которой концевой конец может быть функционализирован:
-OH (гидроксил)
CH3 (метил)
NH2 (амин)
COOH (ацетат)
SH (тиол)
Подходящий субстрат выбирается для реакции с головной группой. Подложки могут представлять собой плоские поверхности, такие как кремний и металлы, или изогнутые поверхности, такие как наночастицы. Алкантиолы являются наиболее часто используемыми молекулами для SAM.

## Slide 34: АЛКАНТИОЛ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
CH3(CH2)nSH+Aum  CH3(CH2)nS-(Au3+)Aum-3+1/2H2
Алкантиол встраивает концевой атом S в полость между триплетом атомов Au.

## Slide 35: ПРИМЕНЕНИЕ SAM
SAM — это недорогое и универсальное поверхностное покрытие для многих применений, потому что, просто изменив конечную группу, вы можете контролировать такие свойства, как смачивание и адгезия, химическая стойкость, биосовместимость, сенсибилизация и молекулярное распознавание для датчиков и нанопроизводства.
SAM также можно использовать для изменения свойств поверхности электродов для электрохимии, общей электроники NEMS и MEMS. Они могут служить для защиты металлов от агрессивных химикатов и травителей.